## Slide 1
Chart: CO2 Eq. (Mt)
| LFP | NMC-622 | NMC-811 | NCA | LFP | NMC-622 | NMC811 | NCA | PLIB
LFP NMC-622 NMC-811 NCA LFP NMC-622 NMC811 NCA PLIB | 4.0444 | 7.0067 | 3.0291 | 3.066 | 2.5865 | 5.9468 | 40.6899 | 72.0198 | 63.1898
Base, 2021
RCP26, 2040
Chart: Sb - Eq (Mt)
| LFP | NMC-622 | NMC-811 | NCA | LFP | NMC-622 | NMC811 | NCA | PLIB
LFP NMC-622 NMC-811 NCA LFP NMC-622 NMC811 NCA PLIB | 0.60066 | 0.86154 | 0.42463 | 0.44069 | 0.51665 | 0.91522 | 7.6755 | 14.0395 | 10.6833
Base, 2021
RCP26, 2040
GWP
Material resources: metals/minerals

## Slide 2
Base, 2021
RCP26, 2040
Base, 2021
RCP26, 2040
Chart: (1 x 10^9) mol H+ Eq
| LFP | NMC-622 | NMC-811 | NCA | LFP | NMC-622 | NMC811 | NCA | PLIB
LFP NMC-622 NMC-811 NCA LFP NMC-622 NMC811 NCA PLIB | 0.064884 | 0.086746 | 0.086206 | 0.049676 | 0.04978 | 0.083235 | 1.4716 | 1.4083 | 2.0572
Chart: world eq. deprived (km3)
| LFP | NMC-622 | NMC-811 | NCA | LFP | NMC-622 | NMC811 | NCA | PLIB
LFP NMC-622 NMC-811 NCA LFP NMC-622 NMC811 NCA PLIB | 11.8128 | 11.986 | 1.4686 | 8.1328 | 10.0629 | 12.6139 | 25.2904 | 256.3723 | 33.0798
Water use
Acidification